FTS-3000傅立叶变换红外光谱仪操作规程

- 把稳压器输入电源插入墙壁电，打开稳压器开关，稳定10分钟

- 刷卡登入信息解锁计算机电源，开始实验。并在记录本上登记开始时间，仪器，使用人等息息。

- 打开光谱仪电源

- 探测器加液氮制冷，稳定约30分钟

- 打开计算机，找到运行程序，点击进入仪器操作界面，仪器自动对准后

- 将样品放入样品室，进行样品测量，如有多个样品，依次测量。

- 测量完毕后在数据转换窗口进行数据转换，处理完毕可保存结果。

- 刷卡下机，记录结束时间，告知仪器管理员

- 关机关闭计算机，再以开机的相反顺序关机，如稳压电源已经无其它仪器使用，关闭稳压电源，拔出墙壁电

注意事项：

1.  出现故障，必须与技术人员联系。不得自行处理。